Исходные данные и баланс массы
к расчёту модельной системы CaO – SiO2 – H2O, модифицированной наночастицами Al2O3 (0,1 %, масс., при 298 К и 1 бар, водоцементное отношения 0,30 и степень гидратации 63 % [определялось экспериментально, по данным рентгенодифрактометрических исследований, ).

Общая масса цементного теста: 1000 г.
Добавка нано‑Al₂O₃: 0,1 масс. % → 1 г.
Водоцементное отношение: В/Ц = 0,30.
Уравнение баланса: mc + mw + 1 = 1000 г
mw = 0,30 ⋅ mc, mc + 0,30 mc = 999  ⇒  mc = 999 / 1,30 ≈ 768,46 г 
Масса воды: mw = 0,30 ⋅ 768,46 ≈ 230,54 г.
Степень гидратации: α = 0,63.
Масса прореагировавшего цемента: mc, hyd = 768,46 ⋅ 0,63 ≈ 484,13 г.
Масса сухого C – S – H геля: принимаем выход ~ 0,6 г C‑S‑H на 1 г прореагировавшего цемента: mCSH ≈ 484,13⋅0,6 ≈ 290,48 г 
Молярная масса C – S – H (C/S = 1,7, H/S ≈ 2):  191 г/моль (в пересчёте на 1 моль Si).
Количество вещества C – S – H (по Si): n (Si) = 290,48 / 191 ≈ 1,521 моль
Количество вещества Al2O3: n (Al2O3) = 1 / 101,96 ≈ 0,00981 моль
Количество вещества атомов Al: n (Al) = 2 ⋅ 0,00981 = 0,01962 моль
Среднее атомное отношение Al/Si в геле (предполагаем полное встраивание Al в C‑S‑H): Al / Siavg = 0,01962 / 1,521 ≈ 0,01290
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